ABS-ESD

ABS–ESD (für electrostatic discharge oder electrostatic sensitive devices) als 3D-Druck Filament kommt bei allen elektrostatisch gefährdeten Bauelementen zum Einsatz. Dazu gehören nahezu alle elektrischen, elektronischen und optoelektronischen sowie zahlreiche elektromechanische Bauteile. Das ABS-ESD Filament garantiert aufgrund seiner dissipativen (energieaufnehmenden) Eigenschaften das sichere und kontrollierte Ableiten elektrostatischer Aufladungen.

Diese könnten andernfalls einen kurzen, hohen elektrischen Strom- und Energieimpuls bewirken, die die Funktion der Komponenten beeinträchtigen oder diese zur Gänze beschädigen kann. Auch aus Sicherheitsgründen muss in vielen Bereichen ABS-ESD verwendet werden, da plötzliche Spannungsentladungen zu Explosionen führen können. Mit ABS-ESD als thermoplastischem Kunststoff lassen sich somit 3D gedruckte Bauteile erstellen, die ein sicheres und dauerhaftes Ableiten der statischen Elektrizität garantieren.

Anwendungsgebiete finden sich im Elektronik- und Halbleiterbereich, im Bau von Ventilatoren und Pumpen, sowie in der Medizin. Diese dissipative Eigenschaft ist auch überall dort notwendig, wo mit Pulver gearbeitet wird oder wo Staub nicht von den Kunststoffkomponenten angezogen werden darf.

Vorteile:

- Sehr gute elekrtische Eigenschaften

- Gleichmäßiger und zuverlässiger Oberflächenwiderstand von 107 – 109 Ohm/m²

- ABS als Basismaterial sorgt für stabile ESD-Bauteile

- Sehr gute Druckbetthaftung

- Einfach zu verarbeiten (einfacher als Standard ABS-Filament)

- Geringe Brennbarkeit

- Sehr hohe Steifheit und Zähigkeit

Hinweis:
Interne Studien von CR-3D haben gezeigt, dass erhöhte Extrudertemperaturen höhere Leitfähigkeitswerte erreichen können. Selbstverständlich haben auch andere Parameter wie Füllgrad Auswirkungen auf die elektrischen Werte

Zusätzliche Informationen:

Düse:		260°C

Heizbett:	110°C

Bauteillüfter:	100%

Varianten: