ASA

ASA (Acrylnitril-Styrol-Acrylester) ist ein sehr hochwertiger und sehr resistenter Kunststoff. ASA hält hohen Temperaturen stand und ist gegen viele Chemikalien und Lacke beständig. Auch UV Licht kann dem hochwertigen ASA Druckmaterial nichts aussetzen.

ASA weißt im Vergleich zu ABS eine höhere Hitze-Formbeständigkeit auf. Dank dieser herausragenden Formstabilität ist ASA Filament perfekt für z.B. technische Bauteile geeignet.

Unser ASA zeichnet sich wie unser ABS durch eine geringe Schrumpfung (Low Warping) aus!

Vorteile:

- sehr hitzebeständig

- Wetterfest und UV-Beständig

- Hohe Chemikalienresistenz

- Geringe Brennbarkeit

- Sehr hohe Steifheit und Zähigkeit

Dies gilt es beachten:

ASA zieht gerne Feuchtigkeit und sollte somit im besten Fall geschlossen gelagert werden oder vor dem Druck bei ca. 70°C für 3- 4 h getrocknet werden.

Zusätzliche Informationen:

Düse:		260°C

Heizbett:	110°C

Bauteillüfter:	0-50%

Varianten: