Nylon-ESD

Nylon ESD ist ein Filament mit PA12 als Ausgangsgranulat und kommt bei allen elektrostatisch gefährdeten Bauelementen zum Einsatz welche extreme mechanische Belastungen aushalten müssen. Es weist neben Schlagzähigkeit auch eine gute Hitzebeständigkeit und vor allem auch eine gute Beständigkeit gegen Öle, Fette und Chemikalien auf. Das Nylon-ESD Filament garantiert aufgrund seiner dissipativen (energieaufnehmenden) Eigenschaften das sichere und kontrollierte Ableiten elektrostatischer Aufladungen und ist zusätzlich dazu noch schwer entflammbar.

Aufgrund seiner UV-Stabilität eignet es sich außerdem sehr gut für Außenanwendungen.

Das Nylon-ESD Filament ist aufgrund der oben genannten Vielzahl an positiven Eigenschaften mit unter das robusteste ESD-Filament auf dem Markt

Anwendungsgebiete finden sich im Elektronik- und Halbleiterbereich, im Bau von Ventilatoren und Pumpen, sowie in der Medizin. Diese dissipative Eigenschaft ist auch überall dort notwendig, wo mit Pulver gearbeitet wird oder wo Staub nicht von den Kunststoffkomponenten angezogen werden darf.

Vorteile:

- Sehr gute elekrtische Eigenschaften

- Gleichmäßiger und zuverlässiger Oberflächenwiderstand von 107 – 109 Ohm/m²

- Polyamind als Basismaterial sorgt für sehr stabile ESD-Bauteile

- Schwer entflammbar

- Sehr hohe Steifheit und Zähigkeit

- Beständig gegen Öle, Fette und Chemikalien

Dies gilt es beachten:

Nylon Filament zieht gerne Feuchtigkeit und sollte somit im besten Fall geschlossen gelagert werden oder vor dem Druck bei ca. 70°C für 3- 4 h getrocknet werden.

Hinweis:
Interne Studien von CR-3D haben gezeigt, dass erhöhte Extrudertemperaturen höhere Leitfähigkeitswerte erreichen können. Selbstverständlich haben auch andere Parameter wie Füllgrad Auswirkungen auf die elektrischen Werte

Zusätzliche Informationen:

Düse:		260°C

Heizbett:	110°C

Bauteillüfter:	100%

Varianten: