PA 6 G4

PA 6 G4 (auch Nylon 6 G4) ist ein glasfaserverstärktes Filament mit PA6 als Ausgangsgranulat und ist durch die Verstärkenden Eigenschaften der Glasfasern ein sehr hartes und schlagfestes Material wodurch es sehr abriebfest und temperaturresistent reagiert.

Polyamid mit Glasfaser ist von der Stabilität her vergleichbar mit Nylon-Carbon-Filamenten.

Es besitzt eine hohe chemische Beständigkeit gegenüber Kraftstoffen, Ölen, Laugen, Säuren und auch Salzen. Mit PA 6 G4 Filamenten gedruckte Objekte sind somit lange haltbar und besitzen eine hohe Festigkeit und Belastbarkeit. Aufgrund dieser Eigenschaften ist PA 6 G4 Filament perfekt geeignet für den 3D-Druck von Werkzeugen, funktionalen Prototypen, technische Bauteile.

Vorteile:

- Extrem stabiles Material

- Sehr hohe Festigkeit und hohe Schlagfestigkeit

- Matte und raue Oberfläche

- Einsetzbar auch bei extremer Kälte

- Gute Chemikalienbeständigkeit

Dies gilt es beachten:

Nylon Filament zieht extrem Feuchtigkeit und sollte somit im besten Fall geschlossen gelagert werden oder vor dem Druck bei ca. 70°C für 3- 4 h getrocknet werden.

Hinweis:
Wie alle Carbonfilamente ist auch unser PA 6 C4 sehr abrasiv und kann Ihre Düse abnutzen. Wir empfehlen hierfür gehärtete Stahldüsen zu verwenden.

Außerdem gilt: Je größer der Düsendurchmesser, desto einfacher ist das Material zu verarbeiten.

Zusätzliche Informationen:

Düse:		260°C

Heizbett:	110°C

Bauteillüfter:	100%

Gehärtete Stahldüsen verwenden

Varianten: