PA12-flex

PA12-flex ist ein unverstärktes Filament mit dem Ausgangswerkstoff PA12 (Nylon) und ist grundsätzlich ein leicht flexibles und zähes Material mit einer Shore Härte von 65D wodurch es sehr abriebfest und damit auch schalldämpfend reagiert. Es besitzt eine hohe chemische Beständigkeit gegenüber Kraftstoffen, Ölen, Laugen, Säuren und auch Salzen. Mit Nylon Filamenten gedruckte Objekte sind somit lange haltbar und besitzen eine hohe Festigkeit und Belastbarkeit.

Aufgrund dieser Eigenschaften ist Polyamid Filament perfekt geeignet für den 3D-Druck von Werkzeugen, funktionalen Prototypen, technische Bauteile und End-Use-parts.

Vorteile:

- Sehr gute mechanische Eigenschaften

- Leicht flexibel (Shore Härte 65D)

- Einsetzbar auch bei extremer Kälte

- Gute chemische Beständigkeit

- Beständig gegen Öle und Fette

Dies gilt es beachten:

Nylon Filament zieht extrem Feuchtigkeit und sollte somit im besten Fall geschlossen gelagert werden oder vor dem Druck bei ca. 70°C für 3- 4 h getrocknet werden.

Zusätzliche Informationen:

Düse:		250°C

Heizbett:	90°C

Bauteillüfter:	100%

Varianten: