PA12

Unser PA12 (Polyamid) Filament basiert auf einen industriell eingesetzten PA 12 Polymer. Das Polyamid wurde für den 3D Druck optimiert und ist dank seiner extremen mechanischen Eigenschaften, perfekt für industrielle Projekte geeignet. Das Material ist sehr beständig gegen Öle, Fette, Treibstoffe und viele Chemikalien. Außerdem bietet Polyamid einen geringen Verschleiß bei den gedruckten Objekten und biete sehr gute Gleiteigenschaften.

Das Material ist auch bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt dank seiner hohen Schlagzähigkeit noch sehr stabil und neigt nicht sofort zu brechen.

Das UV-beständige Nylon Filament lässt sich schon ab 250 °C verarbeiten und hat damit einen breiten Anwendungsbereich.

Vorteile:

- Starke mechanische Eigenschaften

- Hohe Schlagzähigkeit

- Einsetzbar auch bei extremer Kälte

- Gute chemische Beständigkeit

- Beständig gegen Öle und Fette

Anwendungsbeispiele:

- Kühlwasserkreislaufsysteme

- Kraftstoffleitungen

- Schnappverbinder

Dies gilt es beachten:

Nylon Filament zieht extrem Feuchtigkeit und sollte somit im besten Fall geschlossen gelagert werden oder vor dem Druck bei ca. 70°C für 3- 4 h getrocknet werden.

Zusätzliche Informationen:

Düse:		250°C

Heizbett:	90°C

Bauteillüfter:	100%

Varianten: