PA6

Das PA6-flex Filament ist ein Schlagzähmodifiziertes Nylon Filament und wurde für den 3D Druck optimiert und ist dank seiner extremen mechanischen Eigenschaften und der leichten Flexibilität, perfekt für industrielle Projekte geeignet. Das Material ist sehr beständig gegen Öle, Fette, Treibstoffe und viele Chemikalien. Außerdem bietet Polyamid einen geringen Verschleiß bei den gedruckten Objekten und biete sehr gute Gleiteigenschaften.

Das Material ist auch unter hohen Belastungen sehr widerstandsfähig.

Vorteile:

- Starke mechanische Eigenschaften

- Leichte Flexibilität

- Verschleißfest

- Beständig gegen Öle und Fette

Dies gilt es beachten:

Nylon Filament zieht extrem Feuchtigkeit und sollte somit im besten Fall geschlossen gelagert werden oder vor dem Druck bei ca. 70°C für 3- 4 h getrocknet werden.

Zusätzliche Informationen:

Düse:		250°C

Heizbett:	100°C

Bauteillüfter:	50%

Varianten: