PA6

Das Polyamid 6 (PA 6) wurde für den 3D Druck optimiert und ist dank seiner extremen mechanischen Eigenschaften, perfekt für industrielle Projekte geeignet. Das Material ist sehr beständig gegen Öle, Fette, Treibstoffe und viele Chemikalien. Außerdem bietet Polyamid einen geringen Verschleiß bei den gedruckten Objekten und biete sehr gute Gleiteigenschaften.

Außerdem ist die extrem hohe Wärmeformbeständigkeit von 165°C der gedruckten Bauteile hervorzuheben. Solch hohe Temperaturen halten kaum andere Filamente stand!

Die gute mechanische Performance, die chemische Beständigkeit und die hohe Wärmeformbeständigkeit resultieren aus dem Herstellungsverfahren. Dabei entstehen sehr lange Polymerketten, die eine hohe Kristallinität aufweisen.

Diese Kristallinität kann unter Umständen zu „Warping“ führen. Es wurden bewusst keine Modifikationen eingefügt, um die mechanischen Vorteile nicht negativ zu beeinflussen.

Vorteile:

- Starke mechanische Eigenschaften

- Hohe Wärmeformbeständigkeit (165°C)

- Verschleißfest

- Gute chemische Beständigkeit

- Beständig gegen Öle und Fette

- Lackierbar

- Schweißbar

Dies gilt es beachten:

Nylon Filament zieht extrem Feuchtigkeit und sollte somit im besten Fall geschlossen gelagert werden oder vor dem Druck bei ca. 70°C für 3- 4 h getrocknet werden.

Zusätzliche Informationen:

Düse:		250°C

Heizbett:	100°C

Bauteillüfter:	50%

Varianten: