PC-ABS

PC-ABS ist ein Hochleistungskunststoff! Es hat die Festigkeit und Hitzebeständigkeit von Polycarbonat und die Flexibilität von ABS und somit ein hochwertiger technischer Thermoplast, der sich ideal für die Herstellung von Funktionsprototypen, Werkzeugen und Kleinserien eignet.

PC-ABS bietet außerdem eine hervorragende Oberflächenstruktur und -beschaffenheit.

In der Automobil-, Elektronik- und Telekommunikationsindustrie ist es einer der am häufigsten verwendeten industriellen Thermoplaste der Welt. Die Verwendung von PC-ABS als 3D Druckerfilament gestaltet sich grundsätzlich etwas aufwändiger. Das Filament ist hygroskopisch und erfordert hohe Drucktemperaturen, was jedoch mit unseren 3D-Drucksystemen absolut kein Problem darstellt.

Neben der hohen Wärmeformbeständigkeit und der guten mechanischen Eigenschaften besitzt PC-ABS auch eine sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Fette und andere Chemikalien.

Vorteile:

- Extreme Wärmeformbeständigkeit (bis ca.122°C)

- Extreme Schlag- und Stoßfestigkeit

- Beständig gegen Benzine,Öle und Fette

- hohe Lichtbeständigkeit / UV-Stabilität

- lässt sich gut lackieren

- hohe Oberflächenhärte und extrem kratzfest

- höhere Belastbarkeit als ABS oder ASA

Verarbeitung:

Düse: 	260°C

Druckbett: 110°C

Lüfter: 0%

Varianten