Soft-PLA

Mit Soft-PLA ist es nun möglich flexible Teile mit BIO-Kompatiblen Material herzustellen!

Das Filament mit PLA-Basis hat eine Shorehärte von ca. 94A und ist somit von der Flexibilität her vergleichbar mit TPE- und TPU-Filamenten. Außerdem haben Teile welche mit Soft-PLA gedruckt werden eine weiche und samtige Oberfläche. Wie das Standard PLA ist auch Soft-PLA lebensmittelecht und biologisch abbaubar und somit auch bei Hautkontakt unbedenklich.

Das Material hat keinerlei Verzug beim Druck und lässt sich mit Direct-Extrudern und sogar mit den meisten Bowden-Extrudern verarbeiten. Es besitzt eine sehr gute SChcihthaftung.

Die Erweichungstemperatur liegt bei ca. 68°C. Falls eine höhere Erweichungstemperatur erforderlich wäre, sind wir auch in der Lage ein Soft-PLA HT anzubieten mit einer Erweichungstemperatur von ca. 90°C.

Vorteile:

- Extrem schönes Druckergebnis

- Tolle Haptik der Oberfläche

- Biologisches Material

- Auch mit Bowden Extruder verarbeitbar

- Einfache Verarbeitung

- Sehr gute Druckbetthaftung und Schichthaftung

Zusätzliche Informationen:

Düse:		220°C

Heizbett:	0 - 60°C

Bauteillüfter:	100%

Varianten: