TPU-ESD

TPU-ESD ist ein flexibles Filament welches die hohen Anforderungen an den Oberflächenwiderstand im Elektronikbereich erfüllt. Nun ist es also auch möglich flexible Bauteile mit ESD-Anforderungen in 3D zu drucken. Unser TPU-ESD hat eine Shore-Härte von 92A und eignet sich somit hervorragend für Dichtungen, Gehäuse oder elastische Vorrichtungen im Elektronikbereich.

Wir sind die einzigen Anbieter eines TPU-ESD Filaments und sind in diesem Bereich führend was die Verarbeitung dieses Materials anbelangt.

Das TPU-ESD Filament ist sehr gut gegen flüssige Medien beständig und eignet sich hervorragend für technische Bauteile und Dichtungen.

Für die Verarbeitung von TPU eignen sich am besten unsere speziellen Direct-Extruder!

Vorteile:

- Gleichmäßiger und zuverlässiger Oberflächenwiderstand

- Hohe Dehnung (mehr als 300 %)

- Sehr zäh und stabil

- Extrem gute Schichthaftung und Druckbetthaftung

- Beständig gegen Öle, Benzin und Fett

- Einziger Anbieter dieses Materials

Mögliche Einsatzgebiete:

- Elastische Vorrichtungen oder Einlagen im ESD-Bereich

- Aufprallschutz für Robotergelenke (vor allem für Cobots) um einen sicheren Betrieb gewährleisten zu können

- Gehäuse oder Transportsicherungen

Hinweis:

Interne Studien von CR-3D haben gezeigt, dass erhöhte Extrudertemperaturen höhere Leitfähigkeitswerte erreichen können.

Dies gilt es beachten:

Verwenden Sie eine geringe Druckgeschwindigkeit

Je größer der Düsendurchmesser, desto einfach zu verarbeiten

Retract nach Möglichkeit stark reduzieren

Zusätzliche Informationen:

Düse:		235°C

Heizbett:	60°C

Bauteillüfter:	100%

Varianten: